## Slide 1
Разработка новых материалов и задачи реакторного материаловедения
Проф. А.В. Дуб

## Slide 2: 1. Новые требования к развитию – новые материаловедческие и технологические принципы
Традиционные технологии позволяют убрать грубые несоответствия
Повышается роль энергетического состояния и «локальных» взаимодействий/равновесий (Состав - концентрации + распределение; Структура, время и энергия)
Связь «микро-мезо-макро» параметров структуры материалов, закладываемых от самого начала технологической цепочки производства. Эффект фазового перехода I рода
Производство пресс-форм и инструментов
Космос и ОПК
Газ турбины/
энергетика
Гоночные авто и обеспечение гонок
Масс. авто
Медицина
2.Новые производственные технологии/ принципы конструирования
1995
2000
2035
Драйверы снижения затрат
Среднесрочные:
Снижение стоимости оборудования для АТ на 30%
Уровень крупноузловой сборки увеличится в 10 раз
Затраты на производство деталей снизятся до 90%
Долгосрочные:
Стоимость порошка снизится на 30%
Снижение стоимости оборудования для АТ на 30%
Уровень крупноузловой сборки увеличится в 30 раз
Автоматизация процесса
Затраты на производство деталей снизятся до 98%
1. Материаловедческое обоснование
Масштаб воздействия должен быть адекватен механизму упрочнения
затраты

## Slide 3: 2. Реализация : Конструкционные материалы
Chart: 
| Категория 1
Ряд 1 | 50
Ряд 2 | 45
Ряд 3 | 25
Ряд 4 | 20
Ряд 5 | 16
Ряд 6 | 10
Ряд 7 | 3
1978
1981
1992
2003
2012
2014
2016
Содержание примесей
Тк = -10 С
Тк = - 60 С
Эволюция корпусной стали. ВКУ; ВВЭР-С. ВВЭР-СКД
34ХН3М, 50 Гц
15Х11МФ, 2 Гц
Масса изделий – до 200 тонн.
Масса металла снижается на 50%,
КИМ возрастает до 70%
Наплавные последовательные процессы (ЭШП и др.)
РЕСУРС КОРПУС РЕАКТОРА
ВВЭР-ТОИ, БОЛЕЕ 60 ЛЕТ

## Slide 4: 3. Формирование свойств материалов - многоуровневый подход: Микро-нано, фазовые переходы
Масштаб уровней структуры
Формирование первичной кристаллической структуры
№ п/п | Название | Масштаб
МИКРОУРОВЕНЬ, ≤ L0 |  | 
1 | Вакансия, атом | 2–310-10 м
2 | Кластеры | 2–510-9 м
3 | Дислокация | 10-8 м
МЕЗОУРОВЕНЬ |  | 
4 | Блок мозаики, суб-зерно, сульфиды, НВ | 10-7–10-6м
УРОВЕНЬ ЗЕРНА, Ls |  | 
5 | Зерно. Дендрит. Сульфиды, НВ. | 10-5 – 10-4 м
МАКРОУРОВЕНЬ, > Ls |  | 
6 | Группа зерен | 2 - 510-4 м
7 | Участок образца | 10-3 м
8 | Образец в целом | Более 10-3 – 10-2 м
P, Si, C, S, О, H, Sb, As, Bi, Sn, N, Cu, Al, Mn

## Slide 5: Формирование свойств материалов - многоуровневый подход: Мезо-уровень - включения, зерно
Ni, Si и Mn обогащенные выделения G-фазы, гетерогенно зародившиеся на дислокациях в 12%Cr Ф/М стали, облученной до 20 dpa при 440 С.
Распределение по размеру (%) частиц G-фазы как функция их эквивалентного диаметра в HT9 облученном до 20 dpa при 420, 440 и 470.С.
Notes: Уменьшение размера дисперсных частиц до наноразмеров позволяет повысить сопротивление ползучести. Повышение сопротивления ползучести в 10 раз позволяет поднять рабочую температуру на 200С, а, следовательно, КПД энергостанции.
Стабилизация нитридами MХ размером от 10 нм до 30 нм наноструктуры мартенсита (размер структурных элементов <100 нм) - основная причина повышения рабочей температуры. Вторая причина - дисперсионное упрочнение нанокарбидами. Снижение диффузионной подвижности элементов упрочняющих фаз (легирование кобальтом)
Наноструктура и нанофазное состояние в сталях мартенситного класса образуются за счет оптимального легирования и термической обработки.

## Slide 6: Основные задачи по разработке новых неядерных материалов в рамках Единого отраслевого тематического плана НИОКР Госкорпорации «Росатом»
Водо-водяные энергетические реакторы
Обоснование ресурса по международным стандартам
Референтный ПТК по управлению ресурсом
Унификация стандартов хрупкой прочности свар. швов корпуса реактора
Цифровое управление качеством
Корпусная сталь и ВКУ ВВЭР-С/СКД
Сварочные материалы, многослойные материалы
Реакторные установки со свинцовым
теплоносителем
Обоснование ресурса до 30 и 60 лет
Сварочные материалы
Методы контроля параметров напряжённо-деформированного состояния и вибраций
Жидко-солевые реакторы
Состав топливной соли
Конструкционные материалы топливного контура
Конструкционные материалы установки переработки соли
Расчёты условий работы
Схема топливного контура полномасштабного ЖСР
Конструкционные материалы топлива
Критерии разрушения и прочности
Радиационно-стойкие стали
Стали упрочнённые дисперсными оксидами
Керамические композиты на базе SiC/SiC
Материалы тепловыделяющих элементов легководных реакторов
Поглощающие материалы 15%Eu2O3 +85%Со
Аддитивные
технологии
Виртуальный принтер
3D-оборудования и технологий для печати металлических изделий
Сложнопрофильные и крупногабаритные изделия атомной энергетики
Механизмы управления кристаллизацией
Медицина
Углеродные материалы и композиты
Интеллектуальные композиты
Функциональные материалы
Радиационностойкие С-, С-С, С-Si – материалы
Биосовместимые углеродные материалы
Противофильтрационные завесы
Полимерная композитная арматура в бетоне
АСММ
Новая сталь повышенной прочности
Обоснование срока службы материалов на 60 лет
Методы контроля и сварочные материалы
БН-1200
Увеличение срока службы парогенератора до 60 лет
Методы контроля и сварочные материалы
Нормативная база
Криогенная техника
Погружной электронасос 1 МВт
Жидкостный турбодетандер 2,6 МВт
Основные, сварочные материалы
Методы контроля

## Slide 7: ЕОТП. Материалы и технологии ВВЭР. Результаты
Методология
Материалы
Прогноз распухания, фазовой стабильности и образования предвыделений в корпусной стали и ВКУ
Программный код для моделирования скоростей коррозии и радиационной ползучести элементов конструкций ядерных ректоров
Методики имитационных исследований радиационной стойкости конструкционных материалов для ВКУ и корпусов реакторов ВВЭР-С и ВВЭР-СКД.
Проекты нормативных документов, гармонизированных с существующими рекомендациями МАГАТЭ и национальными стандартами технического регулирования в странах, использующих атомную энергию в мирных целях
Отраслевой Центр компетенций, оснащённый паспортизованными испытательными образцами для испытаний и аттестации систем НК для перспективных и действующих ЯЭУ
Обоснование уровня и стабильности характеристик хрупкой прочности сварных соединений корпусной стали и нормативных требований по стойкости к МКК АНС,
Коррозионностойкие многослойные металлические материалы с внутренним протектором.
Программно-аппаратный комплекс для управления и контроля качества металлопродукции из хромоникелевых сталей на всем технологическом маршруте производства: выплавка, внепечная обработка, разливка, ковка, термическая обработка.
Корпусные высокопрочные и теплостойкие материалы для ВВЭР-С и ВВЭР-СКД
Конструкционные материалы для ВКУ РУ ВВЭР-СКД

## Slide 8: ЕОТП. Материалы и технологии ТВЭЛ. Результаты
Методология
Материалы
Прогноз распухания, фазовой стабильности и образования предвыделений сплавов проектов РБН/ВВЭР: феррито-мартенситных сталей применительно к ЭК181, ЧС139, ЭП823-Ш, аустенитных сталей, применительно к ЭК164, ЧС68 и ванадиевого сплава V-4Ti-4Cr
Программный код для моделирования скорости коррозии элементов конструкций ядерных ректоров, в том числе оболочек ТВЭЛ в водо-паровой среде с учетом состава сплава ТВЭЛ и химического состава водо-паровой среды на основе разработанных физических и инженерных моделей для сталей и сплавов проектов ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-С, ВВЭР-СКД, БН, БРЕСТ, ЖСР
Программный код для расчетов скорости радиационной ползучести элементов конструкций ядерных реакторов для сталей и сплавов проектов -"Прорыв", БН, БРЕСТ, ЖСР, СКД, ВВЭР-СКД, в том числе феррито-мартенситных сталей применительно к ЭК181, ЧС139, ЭП823-Ш и аустенитных сталей применительно к ЭК164, ЧС68
Разработка и исследование конструкционных материалов для ЯЭУ с различным типом теплоносителя
Керамические композитные материалы на базе SiC/SiC для деталей и узлов перспективной техники с повышенными температурными параметрами эксплуатации.
Разработка новых материалов и технологий производства ТВЭЛ и ТВС легководяных энергетических реакторов.
Технология изготовления поглощающих материалов из гидрида гафния, 80%Eu2O3 +20%Со, гафната диспрозия (nDy2O3mHfO2) с добавками РЗМ,15%Eu2O3 +85%Со.

## Slide 9: 4. ЕОТП. Материалы и технологии
Методика
Материаловедческое моделирование
Ускоренные испытания
Реакторные испытания
Управление старением ЯЭУ
Контроль и диагностика по фактическому состоянию
Перспективная НТД (МАГАТЭ)
Нормативная база
База данных
Применение
Обоснование
Выбор
Существующие проекты
1. Оптимизация
2. Остаточный ресурс
3. Верификация
Материалы/ обоснование
Новый дизайн
Новая цепочка поставщиков
В
н
е
ш
н
и
е
д
а
н
н
ы
е
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ
Материалы
Методики
Модели/коды
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
(ВВЭР-С / ВВЭР-СКД, БР, АСММ, ЖСР, ВТГР)

## Slide 10: 4.1 Материалы и технологии. Многоуровневое моделирование
взаимодействие дислокаций с зеренной структурой - управление кристаллизацией и упрочнением материала измельчением зерна и повышением степени внутризеренной дефектности
Холл-Петч (эксп.) 1 at.% Ga
Высокая дефектность MD, 4 at. %Ga
Холл-Петч (MD) 4 at.% Ga
Низкая дефектность MD, 4 at. %Ga
Создание материалов для реакторов нового поколения
Основные требования:
рабочая температура 800 C
сохранение свойств до 150 сна
Кластер Y-O-Ti в ДУО стали
Применение атомистического моделирования к реакторным материалам - решение частных задач:
Моделирование механизмов упрочнения и стабилизации (ДУО сталей - упрочнение мелкодисперсными оксидными частицами Y-Ti-O)

## Slide 11: 4.2 Материалы и технологии. Методы ускоренных испытаний
Неравномерность пористости
при облучении стали
Максимальная повреждающая доза Dmax = 185 сна
Температура облучения T = 650 °C
Вырезка темплета из облученной поверхности методом сфокусированного ионного пучка (FIB)
Общий вид дискового образца
для ионного облучения
(D=12 мм, t=2мм)
Ускоритель ионов TANDETRON
в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

## Slide 12: 4.3. Новые материалы и цифровые технологии: свойства изделия
Динамика порошка
Модель порошка
Модель микроструктуры
Процесс
Эффективная модель среды
Топологическая оптимизация
Подготовка модели к печати
Формирование и расчет
свойств + форма
Форма
Проверка на технологичность
Цифр. сертификация
Изделие
Клиенты
Он-лайн
запрос
Цифровая модель
или готовое изделие
V/V0, =10

## Slide 13: Перспективы/будущее. Металлы , Композиты, Дизайн
Образование: создание и изучение новых свойств и технологий
Опытное производство:
возможность оптимизации
технологических процессов,
снижения себестоимости
Авиа- двигателестроение:
Изделия двухпорошкового
3D-принтера
Прототип антидебризного фильтра
Изделие на основе SiCw
Бумага на основе SiCw

## Slide 14: Цель
1 2 | Оценка и разработка критериев разрушения/ эволюции свойств. Комплементарное применение многоуровневого моделирования, проведение ускоренных радиационных испытаний свойств материалов и изделий в обоснование конструкторских решений.
3 4 | Проведение исследований влияния параметров сфокусированной энергии на характеристики формирующихся материалов. Порошки. Композиты. Модифицирование поверхности. Разработка перспективной нормативной базы и стандартов, методов контроля для внедрения новых методов конструирования и производственных технологий.
Обеспечение лидерства в области создания новых материалов и нормативной базы/сертификации для обеспечения безопасности и экономической эффективности эксплуатации ядерно-энергетических установок, построение двухкомпонентной ядерной энергетики на основе управления эволюцией микро- и наноструктуры.
.