## Slide 1
Результаты исследований коррозии оболочек из стали ЭП823-Ш в твэлах со свинцовым и гелиевым подслоем
© Гильмутдинов Ильнур Ф.1, Крюков Ф.Н.1, Никитин О.Н.1, Жемков И.Ю.1, Скупов М.В.2 , Иванов Ю.А. 2, 2019
1 - АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград
2 - АО «ВНИИНМ», г. Москва
XI конференция по реакторному материаловедению, посвящённая 55-летию отделения реакторного материаловедения АО «ГНЦ НИИАР»
27-31 мая 2019 года, г. Димитровград

## Slide 2: Цель работы
Выявление природы коррозии оболочек из стали ЭП823-Ш твэлов с нитридным топливом со свинцовым и гелиевым подслоем
Подготовить шлифы поперечных сечений твэлов для выявления возможных очагов коррозии в оболочках твэлов
Получить оптические изображения состояния внутренней поверхности оболочек твэлов из стали ЭП823-Ш
Методами СЭМ и РСМА исследовать структуру и элементный состав продуктов коррозии
Провести анализ возможных причин коррозии оболочек твэлов
Задачи

## Slide 3
Объекты исследования
Твэлы типа БРЕСТ со смешанным уран-плутониевым нитридным топливом и оболочкой из стали ЭП823-Ш облучались в составе нескольких облучательных устройств и тепловыделяющих сборок:
в реакторе БОР-60 облучались твэлы ЭТВС-128Э со свинцовым подслоем (3 этапа облучения) и твэлы ОУ-1 и ОУ-2 – с гелиевым;
в реакторе БН-600 – твэлы КЭТВС-3 и ЭТВС-5 с гелиевым подслоем.
Максимально достигнутое выгорание в твэлах со свинцовым подслоем – 5,5% т.а. (ЭТВС-128Э), с гелиевым – 4,8 %т.а. (ОУ-2)
Основные конструктивные характеристики исследуемых твэлов
Параметр | Номинальное значение |  | 
 | ЭТВС-128Э | ОУ-1, ОУ-2 | КЭТВС-3, ЭТВС-5
Состав топливного сердечника | (82%U+18%Pu)N | (88%U+12%Pu)N | (88%U+12%Pu)N
Диаметр / толщина оболочки твэла, мм | 9,4 /0,5 |  | 9,7/0,5
Номинальный диаметр топливной таблетки, мм | 7,9 | 8,1 | 8,5
Номинальная длина, мм - твэла - топливного сердечника | 625 390 |  | 2050 1100
Заполнение зазора топливо-оболочка | свинец | гелий | гелий

## Slide 4: Твэл с максимальным выгоранием 2,8 % т.а., сечение ~ 10 мм от низа топливного столба
В нижнем сечении топливного столба признаков взаимодействия свинцового подслоя с оболочкой нет
Следы удаления дистанционирующей проволоки
Оболочка
Топливная таблетка
Свинец
100мкм

## Slide 5: Твэл с максимальным выгоранием 2,8 % т.а., сечение ~ 170 мм от низа топливного столба
Пора в свинцовом подслое
Топливо
Свинец
Оболочка
Металлические отложения толщиной до 15 мкм на внутренней поверхности оболочки.
Признаков растворения оболочки не обнаружено.
100мкм

## Slide 6: Твэл с максимальным выгоранием 2,8 % т.а., сечение ~ 380 мм от низа топливного столба
Растворение
Растворение
Осаждение
100мкм
Растворение
Осаждение
Зона растворения
Зона осаждения
100мкм

## Slide 7: Особенности взаимодействия оболочек со свинцовым подслоем при увеличении длительности облучения
Распространение областей растворения и осаждения в низ твэла.
Увеличение ширины зон растворения и осаждения.
100 мкм
Верх Т. С.
В=4,0 % т.а.
Зона растворения
(после полировки)
Зона осаждения
(после полировки)
(после травления)
(после травления)
100мкм
В=5,5 % т.а.
100 мкм
30 мкм

## Slide 8: Особенности коррозии оболочек из стали ЭП823-Ш в твэлах со свинцовым подслоем
Природа коррозионного поражения оболочек связана с взаимодействием со свинцовым подслоем, которое проявлялось в растворении стали в одних частях твэла и образовании слоя металлических отложений в других частях.
Зафиксировано, что максимальный эффект растворения оболочки наблюдается в верхнем (высокотемпературном) сечении твэла.
Увеличение длительности облучения привело к распространению областей растворения и осаждения в нижнюю часть твэла.

## Slide 9: Характеристика коррозии оболочек твэлов с гелиевым подслоем
Участки коррозии в твэлах с гелиевым подслоем (примеры)
Характер коррозии: неравномерная с признаками подповерхностного проникновения
25 мкм
ОУ-1
ОУ-2
ЭТВС-5
КЭТВС-3

## Slide 10: Глубина коррозии в твэлах ОУ-1
Chart: Расстояние от низа ТС, мм
| 46.5 | 26.5 | 96.5 | 106.5 | 141.5 | 211.5 | 226.5 | 266.5 | 331.5 | 351.5
ОУ-1, В=1,3 % т.а. | 60 | 20 | 0 | 40 | 40 | 10 | 60 | 40 | 25 | 50
ОУ-1, В=3,2 % т.а. | 20 | 20 | 50 | 0 | 30

## Slide 11
Номер твэла | Расстояние от низа ТС, мм |  |  |  | 
 | 100 | 330 | 580 | 830 | 1070
32 | Н/о | 30-40 | 50-60 | 10-20 | Н/о
51 | 10-20 | 10-20 | 40-50 | 10-20 | Н/о
37 | Н/о | Н/о | 10-20 | 20-30 | 10-20
42 | Н/о | 30-40 | 20-30 | 20-30 | 10-20
Коррозионное состояние оболочек твэлов ЭТВС-5
Выявлено наличие язвенной коррозии на глубину не более 50-60 мкм
Оптическое изображение фрагмента оболочки с коррозией
Наличие и глубина коррозии по высоте твэлов, мкм
Массовая доля кислорода 0,05-0,07 %
СЭМ изображение
Железо
Хром
Кислород
Признаки окислительной природы коррозии

## Slide 12: Элементный состав продуктов коррозии (твэл ОУ-1)
Область анализа | U | Cs | I | Te | O | Fe | Cr | Si | Mn | W | Ni | Mo | V | Nb
(1) Зазор топливо –оболочка | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0 | 20 | 76 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2) Очаг коррозии | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 15 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1
(3) Металл оболочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3
Кислород
Электронное изображение
Железо
Хром
Массовая доля элементов в анализируемых точках, %
Продукты коррозии – кислородосодержащие химические соединения
Объём продуктов коррозии больше объёма исходного металла  в 2 раза
Два вида продуктов коррозии, отличающихся по составу и расположению

## Slide 13: Структура продуктов окисления во внереакторном эксперименте
Макроизображение образца оболочки твэла из стали ЭП823-Ш после внереакторного коррозионного эксперимента (а) и микроструктура коррозионных слоев (б) во вторичных электронах
а б

## Slide 14: Состав продуктов окисления во внереакторном эксперименте
Fe
e ¯
Cr
O
73 %
45 %
27 %
26 %
24 %
0 %
Фрагмент сечения окисленного образца (электронное изображение)
Характер перераспределения элементов при окислении в газовой среде был аналогичен наблюдаемому при коррозии оболочек твэлов с нитридным топливом при облучении: основа внешнего слоя - оксид железа, внутреннего - оксид хрома.

## Slide 15
Особенности коррозионного поражения оболочек из стали ЭП823-Ш в твэлах с гелиевым подслоем
Природа коррозионного поражения оболочек твэлов с гелиевым подслоем связана с образованием оксидов металлов–компонентов материала стали.
Состав продуктов коррозии и распределение элементов в них соответствует процессу окисления стали в газовой среде.
Коррозия локализована на небольших участках по периметру оболочки.
Существует корреляция глубины коррозии с содержанием кислорода в топливе. При массовой доле кислорода в топливе менее 0,1 % глубина коррозии не превышала 60 мкм.
Окислительная природа коррозии обусловливает её затухающий характер вследствие исчерпания исходного источника кислорода во внутритвэльной среде.

## Slide 16
Выводы
Результаты проведенных исследований состояния оболочек из стали ЭП823-Ш позволяют выделить два процесса коррозионного взаимодействия в твэлах с нитридным топливом при облучении в реакторе на быстрых нейтронах в зависимости от заполнения зазора топливо-оболочка:
массоперенос компонентов стали (растворение) из одних зон твэла в другие в случае с жидкометаллическим (свинцовым) подслоем;
локальное окисление внутренней поверхности оболочек в случае с газовым (гелиевым) наполнением.
Масштаб поражения в случае со свинцовым подслоем (процесс растворение-осаждение) зависит от длительности облучения и координаты по высоте твэла. В твэлах с гелиевым подслоем содержание кислорода в нитридном топливе определяет процесс развития коррозии.

## Slide 17
Спасибо за внимание!