## Slide 1
Экстракционные смеси на основе Краун-эфиров для извлечения фракции цезий-стронций из ВАО
Х Всероссийская молодежная конференция
«Научные исследования и технологические разработки в обеспечение развития ядерных технологий нового поколения»
Г. Димитровград 17-18 марта 2021г.
Кенф Е.В., Ткаченко Л.И.
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» E.V.Kenf@khlopin.ru
В настоящее время возник интерес к извлечению фракции Cs-Sr из ВАО. Одним из процессов, предложенных для извлечения цезия и стронция из кислых ВАО, является экстракционная технология с применением краун-эфиров. В данной работе использовались два краун-эфира, применяемых в предложенной во ВНИИХТ технологии – дициклогексил-18-краун-6 (ДЦГ18К6) и дибензо-21-краун-7 (ДБ21К7), а также два других, описанных в литературе – 4’,4’’(5’’)-ди-трет-бутил-дициклогексил-18-краун-6 (ДТБДЦГ18К6) для извлечения Sr и 4’,4’’(5’’)-ди-трет-бутил-дибензо-18-краун-6 (ДТБДБ18К6) для извлечения Cs. В качестве растворителей использовались 1,1,7-тригидрододекафторгептанол (спирт n-3), мета-нитробензотрифторид (Ф-3), а также их смеси в разных пропорциях.
ДЦГ18К6
ДЦГ18К6
ДБ21К7
ДТБДЦГ18К6
ДТБДБ18К6
Cs
Sr
Заключение
Экстракция Cs, Sr
Зависимость коэффициентов распределения (D) стронция от концентрации HNO3 при экстракции 0,1 моль/л растворами краун-эфира в растворителе
Зависимость коэффициентов распределения (D) цезия от концентрации HNO3 при экстракции 0,1 моль/л растворами краун-эфира в растворителе
Содержание в смеси, % об. |  | Коэффициент распределения | 
n-3 | Ф-3 | ДЦГ18К6 | ДТБДЦГ18К6
100 | 0 | 2,9 | 3,6
80 | 20 | 3,2 | 11
60 | 40 | 3,9 | 16
40 | 60 | 4,4 | 17
20 | 80 | 4,7 | 20
0 | 100 | 2,1 | 14
Содержание в смеси, % об. |  | Коэффициент распределения | 
n-3 | Ф-3 | ДБ21К7 | ДТБДБ18К6
100 | 0 | 12 | 18
80 | 20 | 120 | 20
60 | 40 | 58 | 11
40 | 60 | 53 | 8
20 | 80 | 20 | 4
0 | 100 | 1,9 | 0,7
Экстракция стронция 0,1 моль/л краун-эфира в смеси Ф-3 и спирта n-3 из 3 моль/л HNO3
Экстракция цезия 0,1 моль/л краун-эфира в смеси Ф-3 и спирта n-3 из 3 моль/л HNO3
В смесевых растворителях достигаются более высокие значения коэффициентов распределения. Максимальные коэффициенты распределения стронция для обоих краун-эфиров наблюдаются в смеси, содержащей 20% спирта n-3 и 80% Ф-3.
Увеличение содержания спирта n-3 в смесевом растворителе значительно повышает значения коэффициентов распределения цезия. Максимальные коэффициенты распределения радионуклидов наблюдаются в смеси, содержащей 80% спирта и 20% Ф-3
0,1 моль/л ДБ21К7 + 0,1 моль/л ДТБДЦГ18К6 в Ф-3 + 20% спирта n-3
Chart: D
| Sr | Ba | Ca | Pb | 137Cs | K | Na | Cr | Fe | Ni | Zr | Mo | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | 241Am | 152Eu
 | 9 | 3.1 | 0.04 | 100 | 3.1 | 2 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Целевые металлы (цезий и стронций) эффективно извлекаются экстракционной смесью. Вместе с целевыми металлами заметно
Результаты проверки экстракционной смеси 0,1 моль/л ДТБДЦГ18К6 + 0,1 моль/л ДБ21К7 в Ф-3 + 20 % спирта n-3 на модельном растворе
Результаты эксперимента на модельном растворе с использованием модифицированной экстракционной системы ДТБДЦГ18К6 + ДБ21К7 в смеси разбавителей позволяют сделать вывод о возможности достижения высокой степени извлечения фракции Cs-Sr и ее очистки от трансплутониевых и редкоземельных элементов.
Содержание Ф-3, % | Выход краун-эфира в 3 моль/л HNO3, % |  |  | 
 | ДЦГ18К6 | ДТБДЦГ18К6 | ДТБДБ18К6 | ДБ21К7
0 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01
20 | 0,13 | <0,01 | <0,01 | <0,01
40 | 0,26 | <0,01 | <0,01 | <0,01
60 | >0,27 | <0,01 | <0,01 | <0,01
80 | >0,27 | <0,01 | 0,02 | 0,03
100 | >0,27 | 0,03 | 0,01 | 0,1
Выход краун-эфиров в водную фазу при использовании смесей растворителей Ф-3 и спирта n-3 (исходная концентрация краун-эфиров в растворителе – 0,1 моль/л)
Выход ДЦГ18К6 в раствор 3 моль/л HNO3, не превышает 0,1 % только из чистого спирта n-3. Выход остальных краун-эфиров не превышает 0,01 % вплоть до содержания в смеси 60 % Ф-3, а при 80 % содержании Ф-3 выход менее 0,05 %.
соэкстрагируются свинец, барий, калий.
Chart: Концентрация HNO3, моль/л
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4
0,1М ДЦГ18К6 в спирте n-3 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9
0,1М ДЦГ18К6 в Ф-3 | 0.07 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7
0,1М ДТБДЦГ18К6 в спирте n-3 | 1.2 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | 10
0,1М ДТБДЦГ18К6 в Ф-3 | 0.5 | 11.7 | 16.9 | 13.6 | 10.7
Chart: Концентрация HNO3, моль/л
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4
0,1М ДБ21К6 в спирте n-3 | 6.9 | 17.5 | 16.8 | 12.4 | 8.5
0,1М ДБ21К6 в Ф-3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5
0,1М ДТБДБ18К6 в спирте n-3 | 18.4 | 50 | 37 | 18.1 | 2.4
0,1М ДТБДБ18К6 в Ф-3 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6

## Slide 2
Chart: Концентрация HNO3, моль/л
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4
0,1М ДБ21К6 в спирте п-3 | 6.9 | 17.5 | 16.8 | 12.4 | 8.5
0,1М ДБ21К6 в Ф-3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.5
0,1М ДТБДБ18К6 в спирте п-3 | 18.4 | 50 | 37 | 18.1 | 2.4
0,1М ДТБДБ18К6 в Ф-3 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6
Chart: Концентрация HNO3, моль/л
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4
0,1М ДЦГ18К6 в спирте п-3 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9
0,1М ДЦГ18К6 в Ф-3 | 0.07 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7
0,1М ДТБДЦГ18К6 в спирте п-3 | 1.2 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | 10
0,1М ДТБДЦГ18К6 в Ф-3 | 0.5 | 11.7 | 16.9 | 13.6 | 10.7